ООО «КРОВЛЯ плюс».

г.Москва, м.Октябрьское поле, ул.Расплетина, д.12, корп.2

т/ф 101-35-64 (мн), E-mail: info@roofmag.ru, www.roofmag.ru

| Гидро- и пароизоляционные материалы для крыш и фасадов, производство: Польша |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размеры | S упак. | цена |
| Подкровельные гидроизоляционные пленки KF |  |  |  |
| KF 96 Silver | 1,5*50 м | 75 м2 | € 33,00 |
| Паропроницаемость за 24 часа 20 г/м2, вес 96 г/м2, UV стабильность 2 мес., сопротивление на разрыв 600/500 Н/5 см, полипропилен |  |  |  |
| KF 110 Standard | 1,5*50 м | 75 м2 | € 35,00 |
| Паропроницаемость за 24 часа 40 г/м2, вес 110 г/м2, UV стабильность 3 мес., сопротивление на разрыв 240/190 Н/5 см, полиэтилен |  |  |  |
| Гидро- ветрозащитные мембраны Eurotop |  |  |  |
| Eurotop L2 | 1,5*50 м | 75 м2 | € 70,00 |
| 2-слойная мембрана из полипропилена, паропроницаемость за 24 часа >1800 г/ м2, вес 90 г/ м2, UV стабильность 3 мес., сопротивление на разрыв 150/100 Н/5 см |  |  |  |
| Eurotop L3 | 1,5*50 м | 75 м2 | € 80,00 |
| 3-слойная мембрана из полипропилена паропроницаемость за 24 часа >1300 г/ м2, вес 95 г/ м2, UV стабильность 4 мес., сопротивление на разрыв 180/130 Н/5 см |  |  |  |
| Eurotop N 15 | 1,5*50 м | 75 м2 | € 90,00 |
| 3-слойная мембрана из полипропилена паропроницаемость за 24 часа >1300 г/ м2, вес 115 г/м2, UV стабильность 4 мес., сопротивление на разрыв 215/180 Н/5 см |  |  |  |
| Пароизоляционные пленки KF PI |  |  |  |
| KF 96 Silver PI | 1,5*50 м | 75 м2 | € 33,00 |
| полипропилен, вес 96 г/ м2, UV стабильность 2 мес., сопротивление на разрыв 600/500 Н/5 см |  |  |  |
| KF 110 Standard PI | 1,5*50 м | 75 м2 | € 35,00 |
| полиэтилен, вес 110 г/ м2, стабильность 3 мес., сопротивление на разрыв 240/190 Н/5 см |  |  |  |
| Алюминиевая пароизоляция |  |  |  |
| Thermofol | 1,35*60 м | 81 м2 | € 115,00 |
| 4-слойная пароизоляция из алюминия, вес 230 г/ м2 |  |  |  |
| Thermofol 90 | 1,5*50 м | 75 м2 | € 60,00 |
| 3-слойная алюминизированная паронепропускающая пленка из полиэтилена с полипропиленовым слоем, вес 90 г/ м2 |  |  |  |
| Соединительные и уплотнительные ленты для гидро- пароизоляционных материалов |  |  |  |
| T 1020 | 1*10мм - 2 м.п. |  | € 8,00 |
| Соединительная двусторонне самоклеющаяся бутиловая лента, для соединения пленок и мембран между собой |  |  |  |
| EUROBAND | 50 мм - 10 м.п. |  | € 9,00 |
| Уплотнительная одностороннее самоклеющаяся лента. Обеспечивает надежное примыкание пленок и мембран к кровельным конструкциям: окнам для крыши, люкам, каминным трубам и т.п. |  |  |  |
| ALUFIX | 75 мм - 50 м.п. |  | € 8,00 |
| Скотч односторонний алюминиевый для соединения полотен пароизоляции между собой, обеспечивает герметичность и пароизоляцию в местах соединения полотен и примыканий. |  |  |  |
| Гидро- и пароизоляционные материалы для крыш и фасадов, производство: Чехия |  |  |  |
| Наименование | Размеры | S упак. | цена |
| ЮТАФОЛ Д 96 Сильвер | 1,5*50 м | 75 м2 | € 36,40 |
| ЮТАФОЛ Д 110 Стандарт | 1,5*50 м | 75 м2 | € 37,80 |
| ЮТАФОЛ Д 110 Специал | 1,5*50 м | 75 м2 | € 43,40 |
| ЮТАФОЛ ДБТ 150 Стандарт | 1,5*50 м | 75 м2 | € 88,20 |
| ЮТАКОН | 1,3*50 м | 65 м2 | € 51,80 |
| ЮТАВЕК | 1,5*50 м | 75 м2 | € 103,60 |
| Ветрозащитная пленка для стен |  |  |  |
| ЮТАВЕК (Ветрозащита) | 1,5*50 м | 75 м2 | € 75,60 |
| Пароизоляционная пленка |  |  |  |
| ЮТАФОЛ Н 96 Сильвер | 1,5*50 м | 75 м2 | € 36,40 |
| ЮТАФОЛ Н 110 Стандарт | 1,5*50 м | 75 м2 | € 37,80 |
| ЮТАФОЛ Н 110 Специал | 1,5*50 м | 75 м2 | € 43,40 |
| ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал | 1,5*50 м | 75 м2 | € 88,20 |
| Сопутствующие товары к пленкам |  |  |  |
| Соединительная лента СПАЛ | 50 м.п. |  | € 8,40 |
| Соединительная лента ЮТАФОЛ СП 1 | 45 м.п. |  | € 19,60 |
| Уплотнительная лента ЮТАФОЛ ТП 15 | 25 м.п. |  | € 14,00 |
| Утеплитель Россия/Дания |  |  |  |
| Наименование | Размеры | ед. из. | цена |
| ROCKWOOL Лайт Баттс (минераловатные плиты из базальтового волокна) | 6 м2 (0,3 м3) 1000*600*50 (10 плит/уп) 1000*600*100 (5 плит/уп.) | м3 | € 45,00 |
| Используется в качестве звуко- и теплоизоляции легких стен, мансард и кровельных конструкций, междуэтажные перегородки и перекрытияю. Размеры: 1000*600*50-200, плотность: 35 кг/ м3 |  |  |  |